Коммерческое предложение

на сменные плиты для высечки толщиной 1,0 мм

для автоматических прессов форматом до 106 модели

| Наименование, тип плиты по твердости | Количество плит в заказе, шт. |
| --- | --- |
|  | 1…4 | 5…9 | 10…19 | 20…49 | 50…99 |
| Мягкие (твердость HRC18) | € 78,1 | € 73,4 | € 69,1 | € 65,6 | € 60,2 |
| сталь DIN 1.4301/AISI 304 |  |  |  |  |  |
| Средние (твердость HRC35) | € 130,6 | € 124,6 | € 115,7 | € 103,9 | € 83,1 |
| сталь DIN 1.4301/AISI 304/ или DIN1.4310/AISI301 Пр-во PERIVO (Голландия) |  |  |  |  |  |
| Твердые (твердость HRC48) | € 795,5 | € 770,6 | € 745,7 | € 696,0 | € 661,2 |
| сталь DIN 1.4120 производство C.A.PICARD (Германия) |  |  |  |  |  |

1. Марка стали DIN 1.4301/ AISI 304/ 8Х18Н10Т

Справочно назначение стали: аппараты и оборудование пищевой промышленности (свариваемая, хорошо полируемая, легко подвергаемая глубокой вытяжке, износостойкая).

2. Марка стали DIN 1.0612/ SANDVIK 13C.

Справочно назначение стали: плоские и круглые пружины, рессоры, пружинные кольца и другие детали пружинного типа, от которых требуются высокие упругие свойства и износостойкость; бандажи, тормозные барабаны и ленты, скобы, втулки и другие детали общего и тяжелого машиностроения.

Производитель стали: SANDVIK (Швеция).

3. Марка стали DIN 1.4120.

Справочно назначение стали: турбинные лопатки, шарики и сёдла клапанов в вентилях перегретого пара для температур до примерно 500°С

Производитель стали – C.A.PICARD (Германия)

Допуски:

- Допуск по толщине плиты +/- 0,1мм;

- Параллельность +/- 0,04мм;

- Плоскостность 1,5 мм/м для мягких и средних плит; 2,5 мм/м – для твердых

- Допуск по ширине/длине плиты +/-0,4мм.

Условия поставки и оплаты:

- Стоимость приведена с учетом НДС (18%) со склада во Фрязино без учета стоимости упаковки;

- Срок поставки плит:

  - 5…10 рабочих дней – для плит средней твердости (35 HRC);

  - 10…14 недель – для плит высокой твердости (>48HRC).

- Оплата в рублях по текущему курсу ЕВРО +1,5%.